SEM 注意事項

- 開始操作時，確實觀察儀器的三種真空度值，以及上一位使用者的紀錄表。

- 樣品黏貼在載台，要注意確實貼緊，必且樣品必須要乾燥確實，不可有粉末。

- 液態氮加入時，必須先觀察裝入液態桶裡頭是否有水氣，若有，請用吹風機確實吹乾後再加入液態氮，並且加滿。

- 等真空度下降到9.65×10-5，才可以進行放入樣品。

- 樣品進出SEM，必須要帶手套，因為不可以有粉塵掉入SEM機器裡頭。

- 使用推桿推樣品進入SEM裡頭，動作必須將桿子拉高後，垂直擺下後，注意要往後拉到刻度後方，在緩慢水平拉進SEM機器裡頭。(此動作很重要)

- 等真空度下降到9.65×10-5，才可以進行觀察。

- 整個操作完後，要將使用倍率降低到最低倍。

- 離開時，請觀察機台是否確實正常關閉，真空值是否順利降低下來。

- 有任何異狀，請聯繫管理者。郭霽慶3366-5299